<Files>

工程质量检测报告

（合同编号：）

工程名称：<gcmc>

检测内容：回弹法检测混凝土抗压强度

广西云科岩土工程有限公司

Guangxi YunKe Geotechnical Engineering Co.,Ltd.

工程质量检测机构资质证书编号：4501346

资质认定证书编号：18 20 01 06 1019

委托单位：<wtdw>

建设单位：<jsdw>

设计单位：<sjdw>

施工单位：<sgdw>

监理单位：<jldw>

检测单位：广西云科岩土工程有限公司

说明：

1、本报告未盖本公司检测报告专用章及骑缝章无效；

2、本报告未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）；

3、本报告无检测人、编写人、校核人、审核人、批准人签字无效；

4、报告涂改无效；

5、本报告复议期为十五天；如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，否则默认为认可本报告。

检测单位地址：南宁市高新四路5号综合厂房

建设工程质量检测机构资质证书编号：桂建检字第4501346号

检验检测机构资质认定证书编号：18 20 01 06 1019

邮政编码：530007

电话：0771—3196970

目   录

1 工程概况	5

2 检测目的	5

3 检测依据	5

4 仪器设备	5

5 检测数量	6

6 数据计算及处理	7

7 检测结果	8

8 结论及建议	8

附件1：回弹法检测混凝土抗压强度结果汇总表	1页

附图1：照片	1页

附件2：工程现场检测见证确认表	1页

1 工程概况

1.1工程基本情况

工程名称：<gcmc>；

建设地点：<gcdz>；

结构信息：主体结构形式为框架结构，地上4层，无地下室，建筑高度为14.7m，建筑面积2755.94㎡；

工程形象进度：主体已封顶。

1.2 检测原因

因本项目柱和梁的混凝土强度在标准养护条件下混凝土试块抗压强度超出混凝土设计强度等级C30两个等级到四个等级，应/要求，/有限公司委托我公司对该项目指定的梁和柱混凝土强度进行现场检测。

1.3 检测时间

<csrq>。

2 检测目的

选用回弹法检测混凝土抗压强度，检测结构实体部分混凝土抗压强度等级是否达到设计要求。

3 检测依据

1）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）；

2）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2015）；

3）《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)；

4）《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)；

5）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

6）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

7）国家相关现行规范标准。

4 仪器设备

本次检测使用的计量仪器设备均在校准/检定有效期内且能够正常使用，详见表4.1。

表4.1  计量仪器设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 仪器（校准/检定） 证书编号 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显回弹仪 |  |  |  |  |
| 2 | 数显碳化深度尺 |  |  |  |  |
| 3 | 检验钢砧 |  |  |  |  |

5 检测数量

5.1抽样规则

1）根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011），对回弹法检测数量规定如下：

对于混凝土生产工艺、强度等级相同，原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批受检构件数量大于30个时，抽样构件数量可适当调整，并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量。

单个构件检测，对于一般构件，测区数量不宜少于10个。当受检构件数量大于30个且不需要提供单个构件的推定强度或受检构件某一方向的尺寸不大于4.5m且另一方向的尺寸不大于0.3m时，每个构件的测区数量可适当减少，但不应少于5个。

2）根据《混凝土结构工程现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013），建筑结构检测中，检测批的最小样本容量按表3.4.4的规定确定。

表3.4.4    检测批的最小样本容量

| 检测批 的容量 | 检测类别 和样本最小容量 |  |  | 检测批的容量 | 检测类别 和样本最小容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 2～8 9～15 16～25 26～50 51～90 | 2 2 3 5 5 | 2 3 5 8 13 | 3 5 8 13 20 | 91～150 151～280 281～500 501～1200 ---- | 8 13 20 32 --- | 20 32 50 80 --- | 32 50 80 125 --- |

5.2抽检方法及数量

本次检测应/要求，检测构件为指定构件，检测数量为：柱4个，梁4个，均按单个构件进行检测。检测构件基本情况见表5.2。

表5.2  抽检构件一览表

| 构件位置 | 抽检构件数量 （个） | 设计混凝土强度等级 | 混凝土浇注日期 | 构件位置 | 抽检构件数量 （个） | 设计混凝土强度等级 | 混凝土浇注日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6 数据计算及处理

6.1 平均回弹值

构件测区平均回弹值计算时，从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值，其余的10个回弹值按下式计算：

式中： Rm—测区平均回弹值，精确至0.1；

Ri —第i个测点的回弹值。

6. 2 强度换算值

构件第i个测区混凝土强度换算值根据测区平均回弹值和测区的平均碳化深度值查表获取或计算得出。

6. 3 强度平均值及标准差

构件的测区混凝土强度平均值计算，当测区数为10个及以上时，应计算强度平均值及标准差，并按下列公式计算：

式中：—构件测区混凝土强度换算值的平均值(MPa) ，精确至0.1MPa；

— 对于单个检测的构件，取该构件的测区数；对批量检测的构件，取所有被抽检构件侧区数之和。

— 结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差(MPa)，精确至0.01MPa。

6. 4 强度推定值

构件的现龄期混凝土强度推定值（）应符合下列规定：

1）当构件测区数少于10个时：

=

式中：—构件中最小的测区混凝土强度换算值。

2）当批量检测时，应按下列计算：

=

7 检测结果

回弹法检测构件混凝土抗压强度结果详见附件1。

8 结论

/构件现龄期抗压强度推定值满足设计强度等级C30混凝土抗压强度的要求。

广西云科岩土工程有限公司

<realdate>

检测人员：

报告编写：

报告校核：

报告审核：

报告批准：

附件1：         回弹法检测混凝土抗压强度结果汇总表

<hzb>

| 工程名称 |  | <gcmc> |  |  |  | 混凝土设计强度等级 |  |  | <sjqd> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 构 件 |  |  | 测区混凝土抗压强度 换算值(MPa) |  |  |  | 构件现龄期混凝土抗压强度推定值(MPa) |  | 备注 |
|  | 名 称 |  | 轴线编号 | 平均值 | 标准差 |  | 最小值 |  |  |  |
| <bh> | <gjmc> |  |  | <qdhspjz> | <qdhsbzc> |  | <qdhszxz> | <gjqdtdz> |  | <sjqd> |

</hzb>

</Files>