报告编号：<bgbh>

<gcmc>

×××××××桥

检 测 报 告

委托单位：<wtdw>

检测项目：基桩完整性（超声波法）

陕西海嵘工程试验检测有限公司

<year>年<month>月

报告编号：<bgbh>

<gcmc>

×××××××桥

检 测 报 告

| 批 准 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 审 核 |  | 年 月 日 |
| 编 制 |  | 年 月 日 |

陕西海嵘工程试验检测有限公司

<year>年<month>月

目    录

1 概述	1

1.1任务来源	1

1.2工程概况	1

2 检测依据	1

3 检测目的及内容	1

3.1检测目的	1

3.2检测内容	1

4 检测仪器	1

5 检测方法	1

5.1检测前的准备	1

5.2 检测步骤	2

6 评定方法	2

6.1声时修正	2

6.2声时、声速和声速平均值计算	3

6.3桩身混凝土缺陷综合判定方法	3

7 检测结果	5

8 检测结论	6

附件：单桩检测结果	7

# 1 概述

# 1.1任务来源

# 受<wtdw>的委托，陕西海嵘工程试验检测有限公司于<jcrq>对<gcmc>工程XXXX桥XX根桩基完整性进行了超声波检测，现根据现场检测数据分析提交检测报告。

# 1.2工程概况

<gcmc>工程XXXX桥位于<gcdz>，中心桩号XXXX，桥梁全长XXXX。上部结构形式XXXX，下部结构形式XXXX。建设单位：<jsdw>，施工单位：<sgdw>，监理单位：<jldw>。

# 2 检测组织实施

# 2.1 人员安排

# 为了顺利完成本次检测工作，我公司专门成立XXX桥基桩完整性检测组，负责该项目的检测工作。检测人员详见表2-1。

# 表2-1    检测人员一览表

| 姓 名 | 本项目担任的职务 | 资格 | 资格证书号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 检测工程师 |  |
|  | 技术负责人 | 检测工程师 |  |
|  | 现场检测 | 检测员 |  |
|  | 现场检测 | 检测员 |  |

## 2.2 主要仪器设备

为了保证验收检测工作准确、及时、有效的进行，在检测工作开始前完成全部拟投入仪器设备的检定、校准工作，确保试验检测仪器设备运转正常，检测数据可靠、有效。本次检测工作所需主要仪器设备见表2-2。

表2-2    主要设备及仪器一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道超声测桩仪 | ZBL-U5700型 | 1 | HRYQ101 |
| 2 | 钢卷尺 | 5m | 1 | HRYQ170-1 |

## 2.3 检测依据

（1）《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）

（2）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106—2014）

（3）批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件

# 3 检测内容及方法

## 3.1检测内容

（1）利用超声波法检测灌注桩中声测管之间混凝土是否存在离析、夹杂、断桩等缺陷及缺陷位置和影响程度。

（2）通过分析测试数据，评价桩身混凝土质量，判定桩身完整性类别。

## 3.2 检测方法

3.2.1检测前的准备

（1）检测前割掉声测管上端封盖，使各管上端保持在同一水平面上，并在各声测管内灌满清水作为耦合剂。

（2）用测绳对每个声测管进行一次疏通，确保管内通畅，管内不得有泥沙及其杂物，使超声波检测仪的换能器能够顺利检测到管子底部。

3.2.2 检测步骤

（1）将接收、发射换能器装好扶正后置于任意两根声测管内，并放入底部，查看换能器线上的刻度是否与桩长相符合。

（2）打开仪器，设置被检桩身参数并进行保存，使仪器处于采集状态。

（3）开始检测时，从桩底向上每提0.25cm,保存一个测点数据，直至检测到桩顶标高位置，然后换下一个剖面进行检测。

（4）通常用对测法对声测管间混凝土质量进行测试。在测试过程中，若发现在某一深度桩身混凝土有缺陷或有疑问时，再综合使用高差同步或扇形测法，进一步准确确定缺陷的大小和性质。

3.2.3 评定方法

1、声时修正

可按下式计算：

式中：—声时修正值()，（为声波在混凝土中的传播时间，简称声时）；

—声测管外径（mm）；

—声测管内径（mm）；

—换能器外径（mm）；

—声测管壁厚度方向声速值(km/s)；

—水的声速值(km/s)。

本次检测中所采用的钢质声测管管壁较薄（即值较小，=2mm）且内径较小（即值较小，=22mm）,=15，声时修正值远小于测值，故修正可忽略。

2、声时、声速和声速平均值计算

式中： —声时值()；

—超声波第测点声时值()；

—声波检测系统延迟时间()；

—声时修正值()；

—第个测点的声速值(km/s)；

—两根检测管外壁间的距离(mm)；

—混凝土声速平均值(km/s)；

—测点数。

3、桩身混凝土缺陷综合判定方法

（1）声速判据

当实测混凝土声速值低于声速临界值时应将其作为可疑缺陷区。

式中： —第个测点声速值（km/s）；

—声速临界值（km/s）。

声速临界值采用正常混凝土声速平均值与2倍声速标准差之差，即：

式中： —正常混凝土声速平均值（km/s）；

—正常混凝土声速标准差；

—第个测点声速值（km/s）；

—测点数。

当检测剖面个测点的声速值普遍偏低且离散性很小时，宜采用声速低限值判据。即实测混凝土声速值低于声速低限值时，可直接判定为异常。

式中 —第个测点声速值（km/s）；

—声速低限值（km/s）。

（2）波幅判据

用波幅平均值减6dB作为波幅临界值，当实测波幅低于波幅临界值时，应将其作为可疑缺陷区。

式中 —波幅临界值（dB）；

—波幅临界值（dB）；

—波幅平均值（dB）；

—第个测点相对波幅值（dB）；

—测点数。

（3）PSD判据

采用斜率法作为辅助异常判据，当PSD值在某测点附近变化明显时，应将其作为可疑缺陷区。

式中 —第个测点声时值()；

—第个测点声时值()；

—第个测点深度(m)；

—第个测点深度(m)。

通过分析测试桩各剖面的声速-深度，波幅-深度曲线及各自的临界值、声速、波幅的平均值等参数分析桩身缺陷位置及程度，判定完整性类别。其判定原则为:

Ⅰ类桩：各声测剖面每个测点的声速、波幅均大于临界值，波形正常；

Ⅱ类桩：某一声测剖面个别测点的声速、波幅略小于临界值，但波形基本正常；

Ⅲ类桩：某一剖面连续多个测点或某一深度桩截面处的声速、波幅值小于临界值，PSD值变大，波形畸变；

Ⅳ类桩：某一剖面连续多个测点或某一深度桩截面处的声速、波幅值明显小于临界值，PSD值突变，波形严重畸变。

# 4检测结果

各桩检测相关参数统计结果见表4-1；各桩位置示意图见图4-1。

各桩单桩检测详细结果见附件。

表4-1    检测结果统计表

<zlhzb>

| 序号 | 桩号 | 浇筑日期 | 测试日期 | 桩径 | 设计桩长（m） | 实测桩长 | 完整性评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <zh> | <jzrq> | <jcrq> | <zj> | <sjzc> | <sczc> | <jyxdj> |  |

</zlhzb>

图4-1   各桩位示意图

# 5 检测结论

<gcmc>工程XXXX桥基桩完整性检测（超声波法）共检测基桩<cysl>根，其中I类桩<ylz>根，II类桩<elz>根，Ⅲ类桩<salz>根，Ⅳ类桩<silz>根。

----------------------------正文结束------------------------------

# 附件：单桩检测结果

附表    超声波法单桩检测报告单

- <Files>

- <Purves>

| 工程名称 |  | <gcmc> |  |  |  |  |  |  |  | 基桩编号 |  | <jzmc> |  |  |  |  |  |  | <pictotal> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 |  | <yqxh> |  |  |  |  |  |  |  | 检测依据 |  | JTG/T F81-01-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计强度 |  | <sjqd> |  |  |  | 设计桩长 |  |  |  | <jczc> |  | 设计桩径 |  |  |  | <sjzj>mm |  |  |  |  |  |
| 桩 型 |  | <zlx> |  |  |  | 灌注日期 |  |  |  | <jzrq> |  | 检测日期 |  |  |  | <jcrq> |  |  |  |  |  |
| <pno12> 剖面 |  |  |  | <pic12> |  |  | <pno13> 剖面 |  |  |  |  | <pic13> |  |  | <pno23> 剖面 |  |  |  |  | <pic23> |  |
| 跨距<pd12>mm |  |  |  |  |  |  | 跨距<pd13>mm |  |  |  |  |  |  |  | 跨距<pd23>mm |  |  |  |  |  |  |
| Vm km/s | Am dB |  | VD km/s |  | AD dB |  |  | Vm km/s | Am dB |  | VD km/s |  | AD dB | Vm km/s |  |  | Am dB | VD km/s |  |  | AD dB |
| <WT>type=”curve” </WT> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | <sxjcjg> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

</Purves>

| 工程名称 |  |  |  | <gcmc> |  |  |  |  |  |  |  | 基桩编号 |  |  |  |  | <jzmc> |  |  |  |  |  |  |  |  | <pictotal> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测仪器 |  |  |  | <yqxh> |  |  |  |  |  |  |  | 检测依据 |  |  |  |  | JTG/T F81-01-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计强度 |  |  |  | <sjqd> |  |  |  | 设计桩长 |  |  |  | <jczc> |  |  |  |  | 设计桩径 |  |  |  | <sjzj>mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩 型 |  |  |  | <zlx> |  |  |  | 灌注日期 |  |  |  | <jzrq> |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  | <jcrq> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <pno12> 剖面 |  | <pic12> |  |  | <pno13> 剖面 |  | <pic13> |  |  | <pno14> 剖面 |  |  | <pic14> |  | <pno23> 剖面 |  |  | <pic23> |  | <pno24> 剖面 |  |  | <pic24> |  | <pno34> 剖面 |  |  | <pic34> |  |
| 跨距<pd12> mm |  |  |  |  | 跨距<pd13> mm |  |  |  |  | 跨距<pd14> mm |  |  |  |  | 跨距<pd23> mm |  |  |  |  | 跨距<pd24> mm |  |  |  |  | 跨距<pd34> mm |  |  |  |  |
| Vm km/s | Am dB | VD km/s | AD dB |  | Vm km/s | Am dB | VD km/s |  | AD dB | Vm km/s | Am dB |  | VD km/s | AD dB | Vm km/s | Am dB |  | VD km/s | AD dB | Vm km/s |  | Am dB | VD km/s | AD dB | Vm km/s |  | Am dB | VD km/s | AD dB |
| <WT>type=”curve” </WT> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  | <sxjcjg> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

</Files>

注 意 事 项

尊敬的用户:

当您收到该报告后，请务必注意：

1、本报告出现下述情况时，将会导致报告无效：

a、报告首页未同时加盖本公司报告专用章、资质专用章和CMA标识章；

b、报告出现空白签字栏；

c、报告数据有手写或涂改现象；

d、报告为非完整的复印件。

2、图文传真或电话记录，不具备法律效力。

3、对本报告有异议时，请于收到报告后十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

联系方式：

地址：西安市雁塔区鱼化光电电子科技产业园3号楼A区

邮编： 710086

电话：（029）88851791

传真：（029）86520458

电子邮箱：hrsyjc@163.com